附件2：

通用规格

☆结构：上节内置两个抽屉，一层隔板；下节加一块隔板；柜门设计采用内陷互扣式摺边结构防撬对等双开门，柜门有三方向多点设计锁栓，锁栓材质采用不小于φ15mm实心圆钢，具有的防撬功能。底部设计4个轮子，方便移动。

☆材质工艺说明：柜体厚度采用不小于1.0mm的钢板，整柜采用酸洗磷化喷涂工艺，表面整齐光滑，采用专业环保高光白塑粉，无甲醛等有毒有害气体，表面静电喷粉涂装，漆膜硬度≥2H；冲击强度无裂纹，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，保证十年不脱落。

☆材质要求：
1.钢板：选用优质“宝钢”牌或同等级钢板，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

2.拉手：采用“BMB”或同等级优质品牌，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

3.四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为25mm，每层承重为≥80Kg。

☆柜锁：柜锁采用液晶面板密码锁，必须经过国家安全技术部门认证，并提供认证证书，具备钥匙密码安全开门以及应急开门等方式，并且具备密码输入错误次数报警和暴力震动自动报警功能。
